ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИНДУКЦИОННАЯ ТИГЕЛЬНАЯ ИАТ-6М2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индукционная тигельная электропечь промышленной частоты емкостью 6 т типа ИАТ-6М2 предназначена для выплавки алюминиевых сплавов в основном при использовании в качестве шихты вторичного алюминия с содержанием до 100% стружки при периодическом режиме работы и при частых сменах выплавляемых марок алюминиевых сплавов. В связи с нарушением окисной пленки в процессе расплавления, обусловленным интенсивной электродинамической циркуляцией, электропечи ИАТ-6М2 рекомендуется использовать для получения тех групп литья, где допускается большая, чем в индукционных канальных печах, работающих в основном на первичном алюминии, газонасыщенность расплава и больший процент неметаллических включений. Электропечи ИАТ-6М2 используются в основном заводами по переработке вторичного алюминиевого сырья с большим содержанием стружки и машиностроительными заводами.

Условия эксплуатации:

высота над уровнем моря до 1000 м;

температура окружающей среды 5—40°С;

относительная влажность не более 80% при 25°С;

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая значительного количества пыли, агрессивных газов и паров, вредно действующих на металлы и изоляцию.

Условное обозначение электропечи:

И — индукционная;

А — металл (алюминий и его сплавы);

Т — тигельная;

6 — номинальная емкость в тоннах;

М2 — исполнение.

Электропечь ИАТ-6М2 соответствует ТУ 16-352.055—76.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Емкость электропечи, т | 6,0 |
| --- | --- |
| Мощность электропечи установленная по трансформатору, кВ· А | 1600 |
| Мощность, потребляемая установкой, кВт | 1106 |
| Число фаз: питающей сети контурной цепи | 3 1 |
| Схема питания | от сети 6 или 10 кВ по автотрансформаторной схеме через однофазный трансформатор типа ЭОМН-2700/10-73УЗ мощностью 1600 кВ • А; высокое напряжение 6 или 10 кВ; низкое напряжение 1054 ( 210 В (17 ступеней) |
| Частота тока, Гц: питающей сети контурной цепи | 50 50 |
| Номинальное напряжение, В: питающей сети контурной цепи (ступень напряжения трансформатора 1054 В) cos (после компенсации) | 6000—10000 1320 1,0 |
| Рабочая температура, °С | 750 |
| Производительность по расплавлению и перегреву, т/ч | 2 |
| Удельный расход электроэнергии на расплавление и перегрев, кВтч/т | 557 |
| Время расплавления и перегрева, ч | 3 |
| Мощность подогрева (поддержание металла в жидком состоянии), кВт | 133 |
| Напряжение на индукторе при подогреве (ступень напряжения трансформатора 368) | 460 |
| Расход воды на охлаждение электропечи при перепаде 25 °С, м3/ч | 15 |
| Перепад давления охлаждающей воды в индукторе, кгс/см2 | 2,9 |
| Масса металлоконструкции электропечи, т | 25 |
| Общая масса электропечи с расплавленным металлом, т | 41 |

Фактическая производительность электропечи должна определяться потребителем для каждого конкретного случая с учетом технологии ведения плавки, вида шихты, способа ее загрузки, времени, необходимого на технологические и ремонтные операции (введение легирующих присадок, слив металла, чистка тигля и др.).

КОНСТРУКЦИЯ

Электропечь представляет собой кожух цилиндрической формы, внутри которого размещен индуктор, набивной тигель, магнитопроводы.

Индуктор (многовитковая водоохлаждаемая катушка) выполнен из медной трубки специального профиля и состоит из трех катушек (рабочей и двух холостых). В результате действия электромагнитного поля, создаваемого рабочей катушкой, и возникающих при этом электродинамических сил происходит расплавление и перемешивание металла в тигле, обеспечивающее равномерность температуры и однородность химического состава. Холостая катушка служит только для охлаждения верхней части тигля.

Магнитопроводы расположены между индуктором и кожухом и служат для предотвращения нагрева кожуха.

Электропечь имеет гидравлический привод для слива металла путем наклона тигля с помощью гидравлических плунжеров и для открывания и закрывания крышки. Отвод крышки в сторону осуществляется вручную.

Токоподвод к электропечи осуществляется гибкими водоохлаждаемыми кабелями, а подвод воды к секциям катушки — гибкими резиновыми рукавами, что позволяет производить наклон электропечи, не прерывая подачу воды для охлаждения индуктора и кабелей. Тигель электропечи является плавильным пространством и выполняется набивным из специального жароупорного бетона или шамотно-кварцитовой набивки. Электропечь питается от сети 6 или 10 кВ через специальный печной трансформатор. Регулирование мощности электропечи производится путем переключения ступеней напряжения питающего трансформаторе под нагрузкой. Для компенсации низкого естественного коэффициента мощности (cos) электропечь снабжается батареей конденсаторов, имеющих в своем составе постоянную и переменную части.

Габаритные и установочные размеры электропечи ИАТ-6М2:

1 – подвод воды и электроэнергии; 2 – панель с аппаратурой; 3 – трансформатор; 4 – блок конденсаторов; 6 – монтаж гидропривода;

7 – пульт управления; 8 – электропечь; 9 – панель с контакторами; 10 – блок управления БУМС 3-5И1; 11 – шкаф водоохлаждения;

12 – КРУ-2-БЭ/Э; 13 – устройство комплектное питания УКП-1-380-У3; 14 – панель с аппаратурой; 15 – щит управления;

16 – шкаф управления ШОТ9201.

Управление переменной частью конденсаторной батареи (регулирование cos)      осуществляется прибором БУМС и регулятором АРИР, управление режимом работы электропечи — вручную со щита управления.

Управление наклоном электропечи и механизмом подъема и опускания крышки осуществляется с пульта управления, расположенного около рабочей площадки.

Температура металла измеряется термопарой (термометром) погружения.

Оборудование электропечи располагается в соответствии с проектом, разрабатываемым специализированной организацией, в зависимости от конкретных условий производства. Ориентировочное расположение оборудования приведено на рисунке. При изменении планировки конденсаторную батарею следует располагать как можно ближе к электропечи (в целях уменьшения потерь), остальное оборудование располагать так, чтобы было удобно вести управление рабочей печью

Срок гарантии 1 год со дня ввода электропечи в эксплуатацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки электропечи входят: электропечь в частично разобранном нефутерованном виде, конденсаторная батарея, маслонапорная установка, панель гидравлическая, пульт водоохлаждения, пульт управления, щит управления, прибор БУМС, блок питания с распределительным устройством, комплектное распределительное устройство, сирена, печной трансформатор, комплект запасных частей (ЗИП), комплект эксплуатационной документации.

Огнеупоры и футеровочная масса для набивки, а также трубы, провода, кабели и шины для осуществления внешних соединений в поставку завода-изготовителя не входят.

Комплектное распределительное устройство и печной трансформатор заказываются отдельно.