КУЗНЕЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ИНДУКЦИОННЫЕ                         НАГРЕВАТЕЛИ КИН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кузнечные индукционные нагреватели КИН13-250/2,4Н, КИН14-250/4Н, КИН15-250/10Н, КИН18-500/2,4Н, КИН19-500/1Н, КИН20-500/4Н и КИН21-500/10Н предназначены для нагрева мерных заготовок круглого сечения перед пластической деформацией в кузнечно-прессовом производстве. Нагреваться могут заготовки из стали, цветных металлов и их сплавов.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 ПО ГОСТ 15150-69.

Структура условного обозначения:

КИНХ-Х/ХН

К —  кузнечный;

И — индукционный;

Н — нагреватель

X — модификация (13, 14, 15, 18, 19, 20, 21);

X — мощность средней частоты, потребляемая (250, 500 кВт);

X — частота номинальная {2,4; 4; 1; 10 кГц);

Н — вид нагрева (непрерывный).

Индукционные нагреватели соответствуют ГОСТ 16370—80 и техническим условием (табл. 1), техника безопасности по ГОСТ 12.2.007.10-75.

Таблица 1.

| Нагреватель | Номер технических условий | Код по ОКП |
| --- | --- | --- |
| КИН13-250/2,4Н | ИЕЛВ.682331.008 | 34 4264 2046 |
| КИН14-250/4Н | ИЕЛВ.682331.008-01 | 34 4264 2047 |
| КИН15-250/10Н | ИЕЛВ.682331.008-02 | 34 4264 2048 |
| КИН18-500/2,4Н | ИЕЛВ.682331.008-06 | 34 4264 2049 |
| КИН19-500/1Н | ИЕЛВ.682331.008-03 | 34 4264 2051 |
| КИН20-500/4Н | ИЕЛВ.682331.008-04 | 34 4264 2052 |
| КИН21-500/10Н | ИЕЛВ.682331.008-05 | 34 4264 2053 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные нагревателей приведены в табл. 2.

Таблица 2.

| Параметры | КИН13-250/2,4Н | КИН14-250/4Н | КИН15-250/10Н | КИН19-500/1Н | КИН18-500/2,4Н | КИН20-500/4Н | КИН21-500/10Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность средней частоты, кВт | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Частота рабочая, кГц | 2,4 | 4 | 10 | 1 | 2,4 | 4 | 10 |
| Размеры нагреваемых заготовок, мм диаметр длина | 25-60 70-250 | 20-60 70-250 | 25-45 70-250 | 60-130 100-400 | 25-80 70-400 | 20-80 70-400 | 25-45 70-400 |
| Температура нагрева заготовок, гр.С | 1200 |
| Производительность максимальная, кг/ч, при нагреве заготовок диаметром, мм: ( 20 ( 30 ( 45 ( 60 | - 730 - - | - 650 - - | 650 - - - | - - - 1330 | - - 1350 - | - 1300 - - | 1300 - - - |
| Расход охлаждающей воды (не менее), м3/ч | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 7,6 | 6,6 | 7 | 7 |
| Расход сжатого воздуха м3/ч | 6,5 | 8,0 |
| Удельный расход электроэнергии средней частоты, кВт ч/кг, не более | 0,325 | 0,355 | 0,355 | 0,345 | 0,335 | 0,355 | 0,355 |

Габаритные размеры приведены на рисунке. Гарантийный срок — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

КОНСТРУКЦИЯ

Кузнечные индукционные нагреватели КИН состоят из нагревателя и автоматизированного загрузочного устройства.

Индукционный нагреватель предназначен для нагрева мерных цилиндрических заготовок при их перемещении сквозь индуктор. Режим работы нагревателя (темп выдачи   нагретых заготовок и температура) поддерживаются автоматически и контролируются приборами, установленными на панели управления. Все элементы нагревателя смонтированы на общей раме, что исключает их монтаж у потребителя. Автоматизированное загрузочное устройство предназначено для автоматической подачи заготовок из вибробункера к лотку-накопителю индукционного нагревателя посредством вертикального и горизонтального транспортеров; автоматический режим работы осуществляется с пульта управления, расположенного рядом.

Общий вид и габаритные размеры кузнечных индукционных нагревателей:

мощностью 250 кВт (а) и 500 кВт (б).

1 – нагреватель индукционный;

2 – автоматизированное загрузочное устройство;

3 – пульт управления.

# Text boxes

а

б