ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШАХТНЫЕ СШЗ

Электропечи сопротивления шахтные СШЗ-6.12/11,5-И1 и СШЗ-10.20/11,5-И1 предназначены для термообработки легированных марок сталей в защитной атмосфере.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

| Наименование параметра | СШЗ-6.12/11,5 | СШЗ-10.20/11,5 |
| --- | --- | --- |
| 1. Установленная мощность, кВт | 120 | 210 |
| 2. Потребляемая мощность, кВт | 112 | 188 |
| 3. Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
| 4. Частота, Гц | 50 | 50 |
| 5. Номинальная температура, °С | 1150 | 1150 |
| 6. Масса садки, кг | 800 | 2000 |
| 7. Размеры рабочего пространства, мм - диаметр - высота | 600 1200 | 1000 2000 |
| 8. Масса электропечи, т | 5,0 | 7,5 |
| 9. Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 4000 3620 4003 | 4840 3890 4803 |
| 10. Код ОКП | 34 4212 7135 | 34 4212 7219 |

Электропечи состоят из следующих основных частей: кожуха, футеровки, нагревателей, крышки, механизма подъема и поворота крышки, загрузочных приспособлений. Кожух сварной из листовой и профильной стали. Футеровка выполнена из огнеупорных и теплоизоляционных материалов. На внутренней поверхности футеровки размещены зигзагообразные нагреватели, выполненные из сплава высокого сопротивления. Крышка электропечи сварная, футерованная. Механизм подъема и поворота крышки пневматический. Питание нагревателей осуществляется от сети переменного тока через преобразователи напряжения.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: электропечь в частично разобранном не футерованном виде без стандартных огнеупорных изделий и теплоизоляционных материалов, шкаф управления, щит газовый; преобразователь напряжения ПНТТЕ-160-340-50-2УХЛ4 — 2 шт.; комплект запасных частей по ведомости ЗИП, комплект эксплуатационных документов по ведомости ЭД.