Установка предназначена для  поверхностной  закалки цилиндрических деталей при  индукционном  нагреве.

Структура условного обозначения

ВЧ — высокочастотная;

- — закалочная;

2 — номер разработки;

160 — мощность колебательная,  кВт;   0,066 — частота рабочая, МГц.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение установки — УХЛ, категория 4 по ГОСТ 15150 — 69.

Окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли. Требования безопасности соответствуют ГОСТ 21139 — 87. Условия безопасности работы установок должны быть обеспечены предприятием-потребителем в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка высокочастотная ВЧЗ2-160/0,066 соответствует требованиям ДШБИ.682233.001ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение,   В	…..380/220

Мощность, кВт:

колебательная……..……………………………160 ± 6

потребляемая от сети	…………….235

Частота   рабочая,   МГц  ……………………….0,066

Глубина закаленного слоя, мм	…..0,9 — 2

Производительность, см2/мин, не менее……200
Расход закалочной жидкости, м3/ч…………..….6

Расход охлаждающей воды, м3/ч……………...2,35

Скорость вращения   закаливаемой   детали,

мин -……………………………………………………60

Скорость рабочего хода детали, мм/с…………….1 — 20

Максимальная длина закаливаемой детали,

мм………………………	……………….1000-1100

Максимальный диаметр  закаливаемой де
тали,   мм	……………………..300

Максимальная масса закаливаемой    де-
тали,  кг..	100

Максимальная    длина  закаливаемой зо-
ны, мм	700

Масса,    кг	4400

Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка является полуавтоматическим устройством для термообработки машиностроительных деталей при индукционном нагреве. Габаритные размеры приведены на рисунке. Установка состоит из следующих основных частей: механизма перемещения; воронки для слива воды, охлаждающей токонесущие элементы; генератора высокочастотного ВЧГ3-160/0,066

Закаливаемая деталь устанавливается в вертикальном положении на механизме перемещения, с помощью которого термически обрабатываемая деталь движется вдоль продольной оси неподвижного индуктора с одновременным вращением.

Конструкция установки позволяет производить непрерывно-последовательную и одновременную закалку. При том и другом способе имеется возможность осуществить закалку нескольких зон. Настройка установки на различные способы закалки осуществляется с помощью  распределительного  устройства  и контроллера.

Установка комплектуется сменным двухвитковым цилиндрическим индуктором для термообработки деталей Ø50 мм при последовательном способе закалки. Конструкция других типоразмеров индукторов определяется заводом-потребителем и зависит от формы обрабатываемой детали и способа закалки. Охлаждение детали спреерное. В качестве закалочной жидкости могут быть использованы вода, масло, эмульсии и различные аквопласты.